Avantages :

- Mesures simples, rapides et précises sur une vaste gamme de matériaux, comme les métaux, les plastiques, les céramiques, les matériaux composites, les époxys, le verre et autres matériaux conducteurs d’ultrasons.

- Sept modèles de percuteurs différents sont proposés pour des applications particulières, comme la haute température ou les matériaux à grains grossiers.

- Calibration sur deux points.

- Deux mode de fonctionnement : mesure simple ou mesure scan.

- Indicateur de bonne liaison transducteur/pièce à mesurer.

- Logiciel optionnel pour le traîtement des données mémorisées sur PC.

- Mini-imprimante thermique pour impression des mesures via le port RS232.

.

## Configuration:

|  | N° | Désignation | Quantité | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuration standard | 1 | Boîtier | 1 |  |
|  | 2 | Transducteur | 1 | Modèle: N05/90° |
|  | 3 | Distributeur de liant | 1 |  |
|  | 4 | Valise de transport | 1 |  |
|  | 5 | Manuel opérateur | 1 |  |
|  | 6 | Piles alkalines | 2 | Type AA 1,5v |
| Options | 9 | Transducteur N02 |  |  |
|  | 10 | Transducteur N07 |  |  |
|  | 11 | Transducteur HT5 |  |  |
|  | 12 | Mini-imprimante thermique | 1 |  |
|  | 13 | Câble de liaison imprimante | 1 |  |
|  | 14 | Logiciel Data Pro | 1 |  |
|  | 15 | Câble de liaison PC | 1 |  |

## Spécifications

- Ecran LCD 4.5 digits, avec rétro-éclairage.

- Echelle de mesure 0,75 à 300mm (dans l’acier)

- Echelle de vitesse de son 1000 à 9999 m/s.

- Résolution 0,1/0,01mm.

- Précision ±（0.5% de l’épaisseur +0.04）mm, en fonction du matériau et des conditions.

- Unités Métrique ou Impériale.

- Quatre mesures par seconde en mode simple, dix mesures par secondes en mode scan.

- Capacité mémoire: 20 fichiers de 99 valeurs chacun.

- Alimentation deux piles alkalines taille AA, 1.5volt.

- 100 heures d’autonomie ( écran éteint )

- Communication port RS232

- Dimensions 150×74×32 mm.

- Poids 245g

# Text boxes

# MT160

Contrôleur d’épaisseur portable

##### EURL au capital de 6300€. Siège Social : 19, route de Ty Menhir, 29700 PLOMELIN

#### Siret 490 071 529 00013 RCS QUIMPER 490071 529 Code APE 741G