Tubes Comptage routier : Fiche technique

Référence :

| Références | 4102055 | 4102052 | 4102051 | 4102053 | 4102056 | 4102054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensions Ø Intérieur Ø extérieur | 6mm x 9mm | 6mm x 12mm | 6mm x 15mm | 8mm x 15mm | 6mm x 18mm | Demi – rond |
| Nombre de m/ Couronne | 60m | 40m | 40m | 40m | 30m | 40m |
| Tolérances : Ø 6 à 9 ± 0.4 Ø 12 à 18 ± 0.7 |

Les tolérances appliquées aux diamètres sont conformes à la norme : NFT  47-001 Tolérances applicables aux produits moulés et extrudés en élastomère ou en ébonite - Tableau 2, catégorie E2.

Formulation :

182329 : Qualité caoutchouc naturel développement durable.

La formulation des mélanges est référencée, figée et enregistrée. Pour des raisons de confidentialité, la formulation n’est pas jointe à ce document.

Caractéristiques  physiques

|  | Tolérances | Unités | Normes |
| --- | --- | --- | --- |
| Résilience : Epaisseur : 6mm | 43± 3 | % | Din 53512 |
| Dureté Shore A | 50± 5 | Points | NFT 45-052 |
| Dureté DIDC | 50 ± 5 | Points | NFT 46-003 |
| Densité (g/cm3) | 1.10 ± 0.03 | g/cm3 | NFT 46-030 |
| Résistance à la Rupture | > 20 | Mpa | NFT 46-002 |
| Allongement à la rupture | >500 | % | NFT 46-002 |
| Résistance au déchirement Eprouvette Angulaire | > 53 | Kg/cm | NFT 46-007 |
| Conditionnement : 1 couronne par carton 1 étiquette par carton |

Remarque :

Nous certifions par la présente que les produits utilisés dans cette formule, font partie de la liste FDA et qu’aucune substance ne fait partie de la liste REACH dite « Substances préoccupantes (SVHC liste) du 13 janvier 2010 ».

Ce produit ne contient pas de latex  ni de Phtalates.