MOUSSE POLYURETHANE

- Mousse Polyéther à cellules ouvertes.

- Couleur grise

- 1 face adhésive

- Epaisseurs : 5/10/15/20/25mm

- Utilisation à l’abri de l’humidité

Mousse de calfeutrement et d’isolation acoustique et thermique.

Utilisée en fond de joint pour la pose de mastic ou comme étanchéité aux laitances

dans les coffrages.

| caractéristiques | Valeurs | Norme |
| --- | --- | --- |
| Densité | 26 kg /m³ |  |
| Résistance compression 40% | 2.5-5 Kpa | ISO 845 |
| Résistance compression 50% | 4.4 Kpa | ISO 3386 |
| Compression set | Maxi 10% | ISO 1856/A |
| Fogging 90° | 85% | DIN 752019 |
| Classement feu | M4 | NFP 92-501 |

Flandre Elastomères

13, Rue Célestin Malo – 59210 Coudekerque-Branche                                                                                                                                              Tél. /Fax : + (33) (0)3.28.26.95.54 - GSM : + (33) (0)6.28.32.03.80 – f.elastomeres@wanadoo.fr