50x38                                                           50x30                                               35x45                 Diamètre 30mm

 Très fines, impossible à arracher d'un seul tenant

 Protègent le travail réalisé lors de l'inventaire car impossible à enlever intempestivement

 Dissuasives en cas de vol

 Cohésion très élevée et très bonne résistance au froid, à la chaleur et aux rayons U.V.

| # MATERIAU | Vinyle blanc destructible. Epaisseur 50 microns |
| --- | --- |
| ## ADHESIF | Acrylique permanent. Epaisseur 22 microns |
| PROTECTEUR | Papier Kraft. Grammage 86gr./m² |
| IMPRESSION | Transfert Thermique ou Sérigraphie |
| DONNEES | Codes à barres (toutes symbologies), textes, logos. Impression à partir de données séquentielles ou de fichiers textes ou bases de données |
| DIMENSION STANDARD Monochrome Noire ou Bleue | 50*20 mm 50*30 mm |
| (*) autres formats possibles, nous consulter |  |
| Format personnalisé à la demande pour les couleurs |  |
| PRESENTATION | Rouleau d'étiquettes échenillées, en planche, en paquet |
| RESISTANCE | Température mini : - 46° C |
|  | Température maximum : +93° C Insensible à l’eau et l’humidité Anti UV, aux huiles moteurs, solvants, acides bases |
| DISPONIBILITÉ | 15 jours ouvrés maximum |
| APPLICATIONS | Etiquettes de sécurité, code barre, sceaux de garantie, d'emballage, étiquettes de licence et de propriété, inventaire sécurisé |