PRODUITS

ANTI-CORROSION

TECTYL 4D750

TECTYL 4D750 est un produit anti-corrosion, de base résine/huile, exempt de tout solvant, se stabilisant en un léger film de couleur jaune phosphorescent ce qui permet de faciliter les contrôles qualités dans les cavités grâce à la simple utilisation d’un endoscope.

TECTYL 4D750 est spécialement étudié pour être appliqué dans les corps creux, type intérieur de portière ou tout autre cavité spécifique à l’industrie générale.

## CARACTERISTIQUES

| Point Éclair, PMCC | >180 °C |  |
| --- | --- | --- |
| Densité à 20°C | 930 grams/L |  |
| Epaisseur du film sec recommandée | 40 microns |  |
| Pouvoir couvrant théorique | 24,4 m²/L |  |
| Contenu non volatile, en poids | 98 % |  |
| Viscosité Brookfield à 20°C |  |  |
| @ 2 RPM | 10 000 mPas (cP) |  |
| @20 RPM | 2 000 mPas (cP) |  |
| Temps de séchage approximatif à 25°C Le temps de séchage dépend des conditions environnementales. |  |  |
| Contenu organique volatile, (VOC) ASTM D-3960) | 9 grams/L |  |
| Pénétration (test VDTP No-01) | 40 mm |  |

###### Essais de corrosion accélérée sur film sec de 40 microns

| ###### Brouillard salin à 5% NaCI @35°C DIN 50 021 (ASTM B-117) voir épaisseur film sec recommandée | > 15 Jours |
| --- | --- |
| ###### Humidité à 100% RH ; @40°C DIN 50 017-KK, voir épaisseur film sec recommandée | > 50 jours |

## *	DIN	(Deutch Industrie Normen) / ** ASTM (Américan Sociéty for Testing and Materials)

## Préparation de la surface

Le maximum d’efficacité est obtenu par une application directe sur le métal présentant une surface propre, sèche, sans rouille, huile ou écailles.

## Applications

Recherche Exploitation Produits (REP) recommande que la surface du métal soit à une température comprise entre 20°C et 25°C au moment de l’application du TECTYL.

Le TECTYL 4D750 s’applique principalement par spray AIRLESS, combinable à toutes buses spécifiques corps creux.

## le TECTYL 4D750, est un produit séchant , nous préconisons de refermer le plastique autour de la barre de succion de la pompe afin de ne pas altérer le produit entre deux applications.

## ENLEVEMENT

TECTYL 4D750 peut être enlevé avec un tout solvant pétrolier ou similaire, déprotecteur biodégradable, type DTG 100 de REP (produit écologique et biodégradable), ou essences minérales.

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

La fourchette de température doit être comprise entre +10°C et +35°C

## SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité, pour toute information complémentaire.

NOTE

L'ajout de tout produit sur ou sous cette couche n'est pas recommandé.

L'utilisation de couches supplémentaires pourrait aboutir à une incompatibilité chimique, ceci affectant la performance de la couche comme constatée dans notre laboratoire. Pour un produit autre que ceux recommandés, une autorisation écrite doit être obtenue de la part de REP France.

TECTYL 502 C

## DESCRIPTION

## TECTYL 502 C est un produit à faible teneur en solvant, protégeant de la corrosion, de base cireuse, fluide et prêt à l’emploi. Après séchage, il se stabilise en un film vaselineux doux, de teinte ambre clair translucide. 
TECTYL 502 C est un excellent protecteur longue durée de tous les métaux ferreux et non ferreux en stockage extérieur ou sous abri en ambiance maritime. 
Protection des pièces mécaniques de précision, roulements, parois internes de canalisations de circuits hydrauliques etc.
TECTYL 502 C  répond au spécification militaire MIL-C-16173D, grade 2. (TECTYL 502 Class I) homologué par l’armée US sous les spécifications militaires MIL-C-16173E, Grade 2)

## CARACTERISTIQUES

| DONNEES DU LABORATOIRE | Propriétés |
| --- | --- |
| Point d'éclair en vase clos, PMCC* | 40°C |
| Densité à 15,6°C (60°F) | 880 grams/L |
| Epaisseur du film sec recommandée après séchage, sur plaque métallique | 25 microns |
| Pouvoir couvrant théorique | 22,2 m²/L |
| Contenu non volatile, en poids | 61 % |
| Viscosité ; DIN (53211) Cup No.4 @20°C (au moment de la fabrication) | 16 seconds |
| Contenu organique volatile, (VOC) (ASTM D-3960) | 341 grams/L |
| Temps de séchage approximatif à 25°C | 1 heure |
| Film stabilisé | 24 heure |

###### Essais de corrosion accélérée

| ###### Brouillard salin à 5% NaCI @35°C Test ASTM B-117 ; DIN 50 021, voir épaisseur film sec recommandée (plaques aciers polies) | 7 + jours |
| --- | --- |
| ###### Humidité à 100% RH ; @40°C Test ASTM B-1748 ; DIN 50 017-KK, voir épaisseur film sec recommandée (plaques aciers polies) | 40 + jours |
| Durée estimée de protection : - en intérieur ou sous abris | 2 ans |

## *	PMCC	(Penske Martin Closed Cup)

## **	ASTM	(American Society for Testing and Materials)*	PMCC	(Penske Martin Closed Cup)

## **	DIN	(Deutch Industrie Normen)

## Préparation de la surface

Le maximum d’efficacité est obtenu par application directe sur le métal présentant une surface propre, sèche, sans rouille, huile ou écailles. Recherche Exploitation Produits (REP) recommande que la surface du métal soit à une température comprise entre 10°C et 35°C au moment de l’application du TECTYL 502 C

## Application

TECTYL 502 C est prêt à l’emploi. S’assurer que le produit soit de consistance uniforme avant de l’utiliser. Un mélange continu n’est généralement pas nécessaire. Si le produit s’est épaissi à cause d’un stockage au froid ou si du solvant s’est évaporé durant son utilisation, contacter REP France. NE PAS DILUER LE TECTYL 502 C Une dilution incorrecte du produit affecterait la résistance du film, le temps de séchage et la performance du produit. REP France recommande que la température du produit et la température ambiante soient comprises entre 10°C et 35°C au moment de l’application. TECTYL 502 C peut être appliqué par pulvérisation, à la brosse ou au trempé.

## Enlèvement

TECTYL 502 C peut être enlevé avec des essences minérales ou tout solvant pétrolier ou similaire, dégraissant vapeur, nettoyage au produit alcalin chaud ou à la vapeur à faible pression.

TECTYL 502 C peut être enlevé avec du DTG 100 de REP (produit écologique et biodégradable).

## STOCKAGE

Stocker TECTYL 502-C à une température comprise entre 10°C et 35°C.  Protéger  du gel.

## Précautions d’emploi

TECTYL 502-C traite par évaporation du solvant.  A utiliser avec une bonne ventilation.  Une ventilation adéquate est demandée pour traiter et s'assurer qu'il n'y ait pas formation d'une atmosphère combustible.  LE FILM PARTIELLEMENT TRAITE NE DOIT PAS ETRE EXPOSE A DES SOURCES DANGEREUSES TELLES QUE DES FLAMMES VACILLANTES OU FLAMMES, ETINCELLES, CHALEURS EXCESSIVES OU TORCHES.  Se référer à la fiche de données de REP France, pour toute information complémentaire.

## Note

L'ajout de tout produit sur ou sous cette couche n'est pas recommandé.  L'utilisation de couches supplémentaires pourrait aboutir à une incompatibilité chimique, ceci affectant la performance de la couche comme constaté dans notre laboratoire.  Pour un produit autre que ceux recommandés, une autorisation écrite doit être obtenue de la part de REP France.

TECTYL 506WD

## DESCRIPTION

TECTYL 506 WD est un produit à faible teneur en solvant, de base cireuse et prêt à l’emploi. Après séchage, il se stabilise en un film sec au toucher, résistant à la manipulation, ferme et souple, protégeant de la corrosion., déplaceur d’humidité. Il est de couleur ambre translucide.

TECTYL 506 WD est une excellente protection longue durée Il protège tous les métaux utilisés dans l’industrie et exposés en ambiance maritime. Protection de toutes mécaniques stockées sous abri ou non (ex: tôles, tôles enroulées, organes mécaniques, tubes, pièces détachées etc.) destinées à être expédiées à travers le monde

## CARACTERISTIQUES

| Point d'éclair en vase clos, PMCC* | 40°C |
| --- | --- |
| Densité à 15,6° C (60°F) | 870 grams/L |
| Epaisseur du film sec recommandée après séchage | 50 microns mini |
| Pouvoir couvrant théorique | 9,6 m²/L |
| Contenu non volatile, en poids | 54% +/- 2 |
| Viscosité ; DIN (53211) Cup No.4 @20°C (au moment de la fabrication) | 57 seconds |
| Contenu organique volatile, (VOC) (ASTM D-3960) | 397 grams/L |
| Temps de séchage approximatif à 25°C | ± 1 heure |
| Film stabilisé | ± 24 heure |
| Résistance à la chaleur, température de fluage | + 150 ° C |
| Résistance à basse température (essais sur éprouvette pliée à 90°sans craquelure | -40 °C |

###### Essais de corrosion accélérée

| ###### Brouillard salin à 5% NaCI @35°C Test ASTM B-117 ; DIN 50 021, voir épaisseur film sec recommandée (plaques aciers polies, DIN 1623) | 15 jours + |
| --- | --- |
| ###### Humidité à 100% RH ; @40°C Test ASTM B-1748 ; DIN 50 017-KK, voir épaisseur film sec recommandée (plaques aciers polies, DIN 1623) | 100 jours + |
| Durée estimée de protection : - en intérieur ou sous abris ###### - en extérieur | 3 ans 18 mois |

## Préparation de la surface

Le maximum d’efficacité est obtenu par application directe sur le métal présentant une surface propre, sèche, sans rouille, huile ou écailles. Recherche Exploitation Produits (REP) recommande que la surface du métal soit à une température comprise entre 10°C et 35°C au moment de l’application du TECTYL.

## AvANTAGEs

TECTYL 506 WD n’a pas besoin de couche de base. TECTYL 506 WD offre une excellente protection des surfaces présentant inévitablement de l’humidité: cas des condensations lors de variations de température dans les halls d’usine, véhicules ayant subi les tests d’étanchéité. TECTYL 506 WD offre une bonne résistance diélectrique :  1000 Volts

## Application

TECTYL 506 WD est prêt à l’emploi. S’assurer que le produit soit de consistance uniforme avant de l’utiliser. Un mélange continu n’est généralement pas nécessaire. Si le produit s’est épaissi à cause d’un stockage au froid ou si du solvant s’est évaporé durant leur utilisation, contacter REP France. NE PAS DILUER LE TECTYL 506 WD. Une dilution incorrecte du produit affecterait la résistance du film, le temps de séchage et la performance du produit. REP France recommande que la température du produit et la température ambiante soient comprises entre 10°C et 35°C au moment de l’application. TECTYL 506 WD peut être appliqué par pulvérisation airless, à la brosse.

Enlèvement

TECTYL 506 WD peut être enlevé avec des essences minérales ou tout solvant pétrolier ou similaire, dégraissant vapeur, nettoyage au produit alcalin chaud ou à la vapeur à faible pression.

TECTYL 506 WD peut être enlevé avec du DTG 100 de REP (produit écologique et biodégradable).

## STOCKAGE

Stocker à une température comprise entre 10°C et 35°C. PROTEGER TECTYL 506WD du GEL

## Précautions d’emploi

TECTYL 506 WD traite par évaporation du solvant. A utiliser avec une bonne ventilation. Une ventilation adéquate est demandée pour traiter et s’assurer qu’il n’y ait pas formation d’une atmosphère combustible. LE FILM PARTIELLEMENT TRAITE NE DOIT PAS ETRE EXPOSE A DES SOURCES DANGEREUSES TELLES QUE DES FLAMMES VACILLANTES OU FLAMMES, ETINCELLES, CHALEURS EXCESSIVES OU TORCHES. Se référer à la fiche de données de sécurité de REP France, pour toute information complémentaire..

## Note

L’ajout de tout produit sur ou sous la couche de TECTYL n’est pas recommandé. L’utilisation de couches supplémentaires pourrait aboutir à une incompatibilité chimique, ceci affectant la performance de la couche comme constaté dans notre laboratoire. Pour un produit autre que ceux recommandés, une autorisation écrite doit être obtenue de la part de REP France.

TECTYL 511 M

## DESCRIPTION

TECTYL 511 M est un produit à faible teneur en solvant protégeant de la corrosion. Excellent déplaceur d’humidité, il peut être appliqué sur des surfaces mouillées ou chargées de condensation. Après évaporation du solvant, il se stabilise en un film huileux / vaselineux, mince et transparent de teinte ambre clair.

TECTYL 511 M répond au norme à la spécification militaire US MIL-C-16173E, Grade 5,

TECTYL 511 M est un excellent protecteur de tous les métaux ferreux et non ferreux, protection d’attente et de séchage des pièces de rechange, machines, câbles, roulements, engrenages, turbines, composants hydrauliques. Soluble dans les huiles minérales de lubrification et graisses.

## CARACTERISTIQUES

| DONNEES DU LABORATOIRE | Propriétés |
| --- | --- |
| Point d'éclair en vase clos, PMCC* | 40°C |
| Densité à 15,6°C (60°F) | 850 grams/L |
| Epaisseur du film sec recommandée après séchage, sur plaque métallique | 7,5 microns |
| Pouvoir couvrant théorique | 52,4 m²/L |
| Contenu non volatile, en poids | 45% |
| Viscosité ; DIN (53211) Cup No.2 @20°C (au moment de la fabrication) | 45 seconds |
| Contenu organique volatile, (VOC) (ASTM D-3960) | 464 grams/L |
| Temps de séchage approximatif à 25°C | ± 1 heure |
| Film stabilisé | ± 24 heure |

###### Essais de corrosion accélérée

| ###### Brouillard salin à 5% NaCI @35°C Test ASTM B-117 ; DIN 50 021, voir épaisseur film sec recommandée (plaques aciers polies, DIN 1623) | 464 heures |
| --- | --- |
| ###### Humidité à 100% RH ; @40°C Test ASTM B-1748 ; DIN 50 017-KK, voir épaisseur film sec recommandée (plaques aciers polies, DIN 1623) | 1000 + heures |

## *	PMCC	(Penske Martin Closed Cup)

## **	ASTM	(American Society for Testing and Materials)

## Préparation de la surface

Le maximum d’efficacité est obtenu quand les surfaces sont propres et sèches. Toutefois, des traces d’eau résiduelles n’empêchent pas d’obtenir une protection suffisante à condition d’en assurer l’écoulement. Les pièces mécanisées seront débarrassées de l’huile d’usinage qui provoque une dilution de la protection. TECTYL 511 M reste efficace sur des surfaces légèrement oxydées. Il stoppe toute progression de la corrosion. Recherche Exploitation Produits (REP) recommande que la surface du métal soit à une température comprise entre 10°C et 35°C au moment de l’application du TECTYL..

## Application

TECTYL 511 M est prêt à l’emploi. S’assurer que le produit soit de consistance uniforme avant de l’utiliser. Un mélange continu n’est généralement pas nécessaire. Si le produit s’est épaissi à cause d’un stockage au froid ou si du solvant s’est évaporé durant son utilisation, contacter REP France. NE PAS DILUER LE TECTYL 511 M. Une dilution incorrecte du produit affecterait la résistance du film, le temps de séchage et la performance du produit. REP France recommande que la température du produit et la température ambiante soient comprises entre 10°C et 35°C au moment de l’application. TECTYL 511 M peut être appliqué par pulvérisation Airless ou Airmix, à la brosse ou au trempé.

Enlèvement

TECTYL 511 M peut être enlevé avec des essences minérales ou tout solvant pétrolier ou similaire, dégraissant vapeur, nettoyage au produit alcalin chaud ou à la vapeur à faible pression.

TECTYL 511 M peut être enlevé avec du DTG 100 de REP (produit écologique et biodégradable).

## STOCKAGE

Stocker à une température comprise entre 10°C et 35°C. CRAINT le GEL

## Précautions d’emploi

TECTYL 511 M traite par évaporation du solvant. A utiliser avec une bonne ventilation. Une ventilation adéquate est demandée pour traiter et s’assurer qu’il n’y ait pas formation d’une atmosphère combustible. LE FILM PARTIELLEMENT TRAITE NE DOIT PAS ETRE EXPOSE A DES SOURCES DANGEREUSES TELLES QUE DES FLAMMES VACILLANTES OU FLAMMES, ETINCELLES, CHALEURS EXCESSIVES OU TORCHES. Se référer à la fiche de données de sécurité de REP France, pour toute information complémentaire..

## Note

L’ajout de tout produit sur ou sous la couche de TECTYL n’est pas recommandé. L’utilisation de couches supplémentaires pourrait aboutir à une incompatibilité chimique, ceci affectant la performance de la couche comme constaté dans notre laboratoire. Pour un produit autre que ceux recommandés, une autorisation écrite doit être obtenue de la part de REP France

TECTYL 5015 W

TECTYL 5015 W est un produit de protection anti-corrosion thixotropique, de base cireuse, dilué dans de l’eau et totalement ininflammable. Après évaporation de l’eau, il se stabilise en un film sec au toucher, résistant à la manipulation, de couleur translucide

TECTYL 5015 W peut être employé pour la protection des métaux ferreux (pièces de rechanges, grosses pièces mécaniques, pipes..

TECTYL 5015 W n’est pas approprié à l’exposition directe à la lumière du soleil.

## CARACTERISTIQUES

| Densité à 20°C | 940 grams/L |
| --- | --- |
| Epaisseur du film sec recommandée | 40 microns |
| Pouvoir couvrant théorique | 3,9 m²/L |
| Contenu non volatile, en poids | 31 % |
| Point de fusion (partie non volatil) | 96°C |
| Ph à 20° C | 8,3 |
| Viscosité Brookfield à 20°C | 1900 mPas (cP) |
| Temps de séchage approximatif à 25°C | ± 2 heures |
| Totalement sec approximatif à 25°C | ± 24 heures |
| Contenu organique volatile, (VOC) ASTM D-3960) | 9 grams/L |

###### Essais de corrosion accélérée sur film sec de 40 microns

| ###### Brouillard salin à 5% NaCI @35°C DIN 50 021 (ASTM B-117) voir épaisseur film sec recommandée (plaques aciers polies, DIN 1623) | 360 heures |
| --- | --- |
| ###### Humidité à 100% RH ; @40°C DIN 50 017-KK, voir épaisseur film sec recommandée (plaques aciers polies, DIN 1623) | 100 jours |

## *	DIN	(Deutch Industrie Normen) / ** ASTM (Américan Sociéty for Testing and Materials)

## Préparation de la surface

Le maximum d’efficacité est obtenu par une application directe sur le métal présentant une surface propre, sèche, sans rouille, huile ou écailles. Recherche Exploitation Produits (REP) recommande que la surface du métal soit à une température comprise entre 10°C et 35°C au moment de l’application du TECTYL.

## Applications

Le produit est élaboré pour être utilisé pur

L’application du TECTYL 5015 W peut se faire avec un matériel conventionnel, type airless, à la brosse ou au trempé.

Dans le cas d’une application au trempé, afin de prévenir de toute modification de la viscosité ou de la formation en surface, il est préconisé d’agiter le produit à l’aide d’une pompe à diaphragme et SURTOUT PAS DE POMPE CENTRIFUGE. (cela pourrait causer une instabilité du produit ou le faire mousser).

Enfin, il est conseiller lors de long week-end ou de longue période de non-utilisation de couvrir le bac.

## ENLEVEMENT

TECTYL 5015 W peut être enlevé avec un déprotecteur biodégradable type DTG 100 de REP (produit écologique et biodégradable), essences minérales, tout solvant pétrolier ou similaire,

Pour le nettoyage de la pompe, on peut utiliser TECTYL 810 à  3% dans de l’eau (mettre le TECTYL 810 dans l’eau)

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Le TECTYL 5015W, craint le GEL, (attention au condition de stockage et de transport)

En cas de reconditionnement, utiliser des emballages plastiques ou en métal époxyde. TECTYL 5015 W fait preuve d’une excellente stabilité. La stabilité peut être influencée par la température ambiante. Au dessus de 35°C, elle peut provoquer un fort accroissement permanent de la viscosité. Par ailleurs, comme le produit contient de l’eau, il faut le protéger du gel. La fourchette de température doit être comprise entre +10°C et +35°C

## SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité, pour toute information complémentaire.

NOTE

L'ajout de tout produit sur ou sous cette couche n'est pas recommandé.

L'utilisation de couches supplémentaires pourrait aboutir à une incompatibilité chimique, ceci affectant la performance de la couche comme constatée dans notre laboratoire. Pour un produit autre que ceux recommandés, une autorisation écrite doit être obtenue de la part de REP France.

TECTYL 5350 W

TECTYL 5350W  est un produit de protection anti-corrosion thixotropique, de base cireuse, prêt à l’emploi dilué dans l’eau et totalement ininflammable. Après évaporation de l’eau, il se stabilise en un film sec au toucher, résistant à la manipulation, flexible, de couleur brun clair, transparent et ferme

TECTYL 5350W  peut être employé dans tous les milieux, là ou les produits à base de solvant sont interdits.

TECTYL 5350W  protection longue durée de toutes pièces métalliques, ferreux et non ferreux, stockées sous abri. Protection externe de grosses pièces mécaniques, protection d’outillage, pièces mécaniques de précision, arbres à cames, vilebrequins, tubes à ailettes….pour le stockage ou les expéditions.

TECTYL 5350W  n'est pas approprié à l'exposition extérieure à la lumière du soleil directe.

## CARACTERISTIQUES

Densité @ 20°C 		940 grams/L

Épaisseur de film sec recommandée 		 40 microns

Pouvoir couvrant théorique approximatif suivant matériel sur 40 mic/sec	 	3,9 m²/L

Contenu non volatile en poids.		 31 %

Ph @ 20°C                                                           		 8,3

Résistance à la chaleur (partie non volatile) 		 96 °C

Viscosité; Brookfield @ 20°C 	                                                                         1900 mPas @ 20 T/mn

(à la période de la fabrication)

Sec au toucher @ 25°C 		 ± 2 heures

Totalement sec approximatif @ 25°C 		 ± 24 heures

Brouillard salin5 % de NaCl @ 35°C; DIN 50 021  (ASTM B-117) 		 360 heures

voir épaisseur film sec recommandée (plaque aciers polies, DIN 1623)

Humidité; 100 % de Rhésus; @ 40°C; DIN 50 017-kk 	                                               100 jours voir épaisseur film sec recommandée (plaque aciers polies, DIN 1623)

## Préparation de la surface

Le maximum d’efficacité est obtenu par une application directe sur le métal présentant une surface propre, sèche, sans rouille, huile ou écailles. Recherche Exploitation Produits (REP) recommande que la surface du métal soit à une température comprise entre 10°C et 35°C au moment de l’application du TECTYL.

## Applications

Le produit est élaboré pour être utilisé pur

L’application du TECTYL 5350 W peut se faire avec un matériel conventionnel, type airless, à la brosse ou au trempé.

Dans le cas d’une application au trempé, afin de prévenir de toute modification de la viscosité ou de la formation en surface, il est préconisé d’agiter le produit à l’aide d’une pompe à diaphragme et SURTOUT PAS DE POMPE CENTRIFUGE. (cela pourrait causer une instabilité du produit ou le faire mousser).

Enfin, il est conseiller lors de long week-end ou de longue période de non-utilisation de couvrir le bac.

## ENLEVEMENT

TECTYL 5350 W peut être enlevé avec un déprotecteur biodégradable, essences minérales, tout solvant pétrolier ou similaire. TECTYL 5350 W peut être enlevé avec du DTG 100 de REP (produit écologique et biodégradable).

Pour le nettoyage de la pompe, on peut utiliser TECTYL 810 à  3% dans de l’eau (mettre le TECTYL 810 dans l’eau)

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Le TECTYL 5350W, craint le GEL, (attention au condition de stockage et de transport)

En cas de reconditionnement, utiliser des emballages plastiques ou en métal époxyde. TECTYL 5350 W fait preuve d’une excellente stabilité. La stabilité peut être influencée par la température ambiante. Au dessus de 35°C, elle peut provoquer un fort accroissement permanent de la viscosité. Par ailleurs, comme le produit contient de l’eau, il faut le protéger du gel. La fourchette de température doit être comprise entre +10°C et +35°C

## SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité, pour toute information complémentaire.

NOTE

L'ajout de tout produit sur ou sous cette couche n'est pas recommandé.

L'utilisation de couches supplémentaires pourrait aboutir à une incompatibilité chimique, ceci affectant la performance de la couche comme constatée dans notre laboratoire. Pour un produit autre que ceux recommandés, une autorisation écrite doit être obtenue de la part de REP France.