tel  06.85.53.23.81

fax 04.75.31.03.93

site internet : www.panostrat.fr

mail : panostrat@panostrat.fr

ZAC des Justices

38 150 Salaise sur Sanne

Le COMPACT

Le COMPACT, stratifié massif extérieur, est un revêtement :

> inaltérable (résiste aux intempéries, aux UV, à l'eau, aux chocs et aux agressions de la pollution), 

> facile à mettre en œuvre (avis techniques CSTB), 

> à vocation décorative pour l'habillage de façades, balcons, garde-corps, portes...  dans plus de 1000 décors bois, unis, fantaisies et métalliques ou en décor personnalisé selon les gammes des fabriquants.

> Classé M1 (sur demande), 

> bénéficie d'une garantie fabricant de 10 ans et disponible rapidement.

Description du produit
Bardage rapporté constitué de panneaux de stratifiés à base de résines formo-phénoliques armées de fibres cellulosiques, fixés sur une ossature solidarisée au gros-œuvre.
Une isolation thermique peut être associée à ce bardage à lame d’air ventilée.

Caractéristiques générales
• Formats standards usine (mm) :

PANOSTRAT ®
3050 x 1300 mm
2440 x 1220 mm
3630 x 1830 mm

TRESPA®
3650 x 1860 mm
2550 x 1860 mm
3050 x 1530 mm

4270 x2130mm

FUNDERMAX®

2140x1060 mm

2800x1300 mm

4100x1300 mm

2800x1850 mm

4100x1850 mm

POLYREY®

3070x1240 mm

2600x1850 mm

3660x151 mm

RESOPLAN®

3650 x 1320 mm

3050 x 1320 mm

2160 x 1020 mm

FORMICA VIVIX® »

2500 x 1220 mm

3050x1300 mm

3660 x 1610 mm

ABET LAMINATI MEG®

3050 x 1300 mm

4200 x 1300mm

3660 x 1850mm

4200 x 1610mm

CETRIS (panneaux ciment)

3350 x 1250 mm

ETERNIT ( panneaux ciment)

2500 x 1250mm

3050 x 1250mm

Ces panneaux stratifiés compacts ont :

• 1 ou 2 faces décors traitées de façon identique (selon gammes)
• Épaisseur des panneaux : 4, 6, 8, 10 et jusqu’à 20 mm
• Différentes finitions disponibles selon les gammes 
• Masse : 1400 Kg / m3 env. 

Minimum de panneaux à commander par décor, épaisseur et format, nous consulter. 

Utilisation
Mise en œuvre du bardage sur parois préexistantes situées en
Étage et rez-de-chaussée.
Pose possible sur maisons à ossature bois conformes au DTU.
Exposition au vent, entraxes de fixation et épaisseur des panneaux conformément aux prescriptions des avis techniques.

Durabilité
L’emploi de résines adaptées, les résultats d'essai de vieillissement, les réalisations antérieures, permettent d’envisager une durabilité supérieure à 20 ans dans des conditions normales d’exposition et suivant les avis techniques.

PANOSTRAT vous assure toujours un niveau de services performants 
>assistance technique, 
>usinage (lien sur notre site)  http://www.sonnier.fr/index.php?cPath=24_155